冲锋衣、吸湿速干T恤比较试验总结报告

随着经济发展和消费升级，消费者对户外运动服装的需求越来越旺盛。目前户外运动服装市场品牌众多，价格不一，卖点各异，消费者选购时很难甄别。为提供公正、客观、详实的商品信息，帮助消费者理性选择，在广东省消费者委员会指导下，佛山市消费者委员会于2017年9月至11月，开展了两类户外运动服装——冲锋衣、吸湿速干T恤商品比较试验。

一、样品采购

比较试验样品由佛山市消委会工作人员以普通消费者身份在佛山市部分商场、专卖店以及网上平台随机购买，共30款，其中冲锋衣10款，吸湿速干T恤20款。基本涵盖了消费者熟知的国内外知名品牌以及大众消费主流品牌。包括“Columbia(哥伦比亚)”、“	NIKE（耐克）”、“adidas（阿迪达斯）”、“KAILAS（凯乐石）”等25个品牌。全部样品委托远东正大检验（广东）有限公司检测。

比较试验结果仅对样品负责。

二、标准依据

比较试验依据的标准主要有GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 22849-2014《针织T恤衫》、GB/T 22853-2009《针织运动服》、GB/T 32614-2016《户外运动服装 冲锋衣》、GB 21655.1-2008《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分 单项组合试验》、FZ/T 81007-2012《单、夹服装》、FZ/T 81008-2011《茄克衫》、FZ/T 81010-2009《风衣》等。

比较试验从服用性、环保性、功能性三个方面共检测17个项目，通用项目包括纤维成分、甲醛含量、pH值3项，冲锋衣检测了色牢度（耐水、耐干湿摩擦、耐光）、可分解致癌芳香胺染料、静水压[洗前]、表面抗湿性[洗前]、透湿率[洗前]7项，吸湿速干T恤检测了耐汗渍色牢度、耐光、汗复合色牢度、起毛起球、顶破强力、滴水扩散时间[洗前]、蒸发速率[洗前]7项。

三、检测项目比较及评分

（一）冲锋衣。

1．服用性（满分40分）。

色牢度（包括耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、耐水色牢度）：色牢度是服装品质的重要指标，色牢度差的服装碰到水、日晒或物理摩擦时，染料容易脱落和褪色，影响美观，与其他衣物一起洗涤时会污染其他衣物，且脱落的染料分子或重金属离子可能通过皮肤被人体吸收。10款样品检测结果显示：“哥伦比亚/Columbia”、“北面/THE NORTH FACE”、“凯乐石/KAILAS”、“探路者/TOREAD”四个样品本项目评分均为满分，表现优异；“诺诗兰/NORTHLAND”和“狼爪/Jack Wolfskin”的耐光色牢度表现稍逊。

纤维成分：纤维成分是纺织品内在品质的重要指标之一。不正确标注纤维成分或含量，消费者不能准确了解其真实原料成分，同时也会影响其使用后的洗涤和保养。检测结果显示：“极地/Onepolar”、“牧高笛/Mobi Garden”、“探路者/TOREAD”三个样品纤维成分项目不符合标准要求，均属于漏标成分或标注指代不清，其他样品全部符合标准要求。

经检测对比，服用性表现优秀的样品有：哥伦比亚/Columbia”、“北面/THE NORTH FACE”、“凯乐石/KAILAS”，所有检测项目均符合标准要求，根据评分标准得满分；表现欠佳的样品有：“极地/Onepolar”、“牧高笛/Mobi Garden”、“探路者/TOREAD”，3个样品纤维成分项目不符合标准要求（详见表一）。

表一：冲锋衣服用性检测数据和评分情况

| 序号 | 标称生产厂家 | 商标 | 品名 | 耐干摩擦色牢度 | 耐湿摩擦色牢度 | 耐光色牢度 | 耐水色牢度 | 纤维成分(实测) | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哥伦比亚运动服装商贸（上海）有限公司 | 哥伦比亚/Columbia | 女式三合一休闲服 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 面料（外套）：100%聚酯纤维 里料1:100%锦纶 里料2:100%聚酯纤维 面料（胆料）：100%聚酯纤维 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 2 | 威富服饰（中国）有限公司 | 北面/THE NORTH FACE | 夹克 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 外层面料：100%锦纶 外层里料：100%锦纶 内层面料：100%聚酯纤维 内层里料：100%聚酯纤维 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 3 | 湛江市玛雅旅游用品有限公司 | 凯乐石/KAILAS | 男款远征三合一冲锋衣 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 面布：100%锦纶 里布：100%聚酯纤维 网衬：100%聚酯纤维 抓绒布：主布：100%聚酯纤维 配布：100%聚酯纤维 网布：100%聚酯纤维 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 4 | 北京奥索克体育用品有限公司 | 奥索卡/OZARK | 梭织外套 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 面料A:机织面00%锦纶（胶除外） 针织面：100%聚酯纤维（胶除外） 面料B：机织面：100%锦纶（胶除外） 针织面：100%聚酯纤维（胶除外） 料A：100%聚酯纤维（涂层除外） 里料B：100%聚酯纤维 | 38.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 5 | 杭州犸凯奴户外用品有限公司 | 犸凯奴 | 冲锋衣 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 面料：100%聚酯纤维 里料：100%聚酯纤维 胆料：100%聚酯纤维 | 38.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 6 | 南京边城体育用品有限公司 | 诺诗兰/NORTHLAND | 格桑女式三穿冲锋衣 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 面料（外夹克）：100%聚酯纤维（胶除外） 里料1:100%锦纶 里料2:100%聚酯纤维 面料（内夹克）：100%聚酯纤维 | 37 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：4.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 7 | 上海联亚商业有限公司 | 狼爪/Jack Wolfskin | 三合一夹克 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 外夹克：面料：100%锦纶 里料1:100%聚酯纤维 里料2:100%锦纶 内夹克：100%聚酯纤维 | 37 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：4.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 8 | 探路者控股集团股份有限公司 | 探路者/TOREAD | 女式套羽绒冲锋衣 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 外件：100%锦纶 里料：100%锦纶 内件：100%锦纶 防绒布：100%聚酯纤维 里料：100%锦纶 | 30 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 漏标：内件里料：100%锦纶 （评分：0分） |  |
| 9 | 广州市登极旅行用品有限公司 | 极地/Onepolar | 男装双层冲锋衣 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 外件：面料1：100%锦纶 袋布：100%聚酯纤维 里料：100%锦纶 网衬：100%聚酯纤维 内件：面料1:100%聚酯纤维 袋布：100%聚酯纤维 里料：100%锦纶 | 28.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：7.5 | 漏标：外件网衬：100%聚酯纤维 （评分：0分） |  |
| 10 | 浙江牧高笛户外用品有限公司 | 牧高笛/Mobi Garden | 女式套绒软猬甲冲锋衣 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 面料（外套）:100%聚酯纤维 里料：100%聚酯纤维 网衬：100%聚酯纤维 面料（内胆）：100%聚酯纤维 配料：100%聚酯纤维 袖子里料：100%锦纶 | 28.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：7.5 | 漏标：内胆袖子里料：100%锦纶 （评分：0分） |  |

注：评分标准（耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、耐水色牢度）等级4-5级评7.5分，4级评6分，3-4级评4.5分，3级评3分，不符合0分；纤维成分：符合的满分10分，不符合0分。

2．环保性（满分30分）。

甲醛：可通过呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症或皮肤炎症，还会对眼睛产生刺激，同时也是多种过敏症的引发剂，长期暴露会致癌。由于服装面料使用甲醛作为整理剂，若后处理不充分，会造成织物残留游离甲醛太高，穿着时会逐渐释放出游离甲醛。

pH值：衣物ph值与皮肤ph值相差太大，会破坏皮肤酸碱度平衡，引起皮肤过敏。pH值不符合的主要原因是面料与成品在染色和后整理时大部分都要求在碱性或酸性条件下进行，如后续处理中水洗不充分，就会使pH值超出规定范围。

可分解致癌芳香胺染料：影响人体健康的重要安全指标。含有可分解致癌芳香胺染料的服装在与人体长期接触中，如果染料被皮肤吸收，会在人体内扩散，在人体正常代谢所发生的生化反应条件下，可能发生还原反应而分解出致癌芳香胺，引起人体病变和诱发癌症，潜伏期能长达20年。可分解致癌芳香胺染料不符合，通常是因为企业违规使用低成本的禁用偶氮染料。如果检测出可分解致癌芳香胺染料不符合，商品不能销售和使用。

检测结果：10款样品甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺3个项目全部符合标准要求，环保性项目评分均为满分。

3．功能性(满分30分)。

防水性能（静水压 表面抗湿性 透湿率）：冲锋衣防水性能的强弱，主要看防水指数，包括静水压、表面抗湿性、透湿率。指数越高，防水性能越强。

检测结果：“诺诗兰/NORTHLAND”功能性项目评分满分，表现最佳。“狼爪/Jack Wolfskin”样品表现较差，评分为20分（详见表二）。

表二：冲锋衣的功能性检测数据和评分情况

| 序号 | 标称生产 厂家 | 商标 | 品名 | 静水压[洗前](kpa) | 表面抗湿性[洗前](级) | 透湿率[洗前]（g/（m²×24h）） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京边城体育用品有限公司 | 诺诗兰/NORTHLAND | 格桑女式三穿冲锋衣 | 无缝试样 ＞100.0 有缝试样 ＞80.0 | 4-5 | 1.22×104 | 30 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：10 | 评分：10 |  |
| 2 | 哥伦比亚运动服装商贸（上海）有限公司 | 哥伦比亚/Columbia | 女式三合一休闲服 | 无缝试样 96.8/57.3/71.9/62.3/87.3 有缝试样 42.9/72.3/68.0/＞80.0/63.3 | 4-5 | 8.12×103 | 27.5 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：10 | 评分：7.5 |  |
| 3 | 湛江市玛雅旅游用品有限公司 | 凯乐石/KAILAS | 男款远征三合一冲锋衣 | 无缝试样 ＞100.0 有缝试样 ＞80.0 | 4-5 | 7.24×103 | 27.5 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：10 | 评分：7.5 |  |
| 4 | 北京奥索克体育用品有限公司 | 奥索卡/OZARK | 梭织外套 | 无缝试样 ＞100.0 有缝试样 40.5 | 4-5 | 1.11×104 | 27.5 |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：10 | 评分：10 |  |
| 5 | 杭州犸凯奴户外用品有限公司 | 犸凯奴 | 冲锋衣 | 无缝试样 67.4 有缝试样 69.8 | 4-5 | 8.09×103 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：10 | 评分：7.5 |  |
| 6 | 广州市登极旅行用品有限公司 | 极地/Onepolar | 男装双层冲锋衣 | 无缝试样 60.4 有缝试样 42.8 | 4-5 | 1.12×104 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：5 | 评分：10 | 评分：10 |  |
| 7 | 浙江牧高笛户外用品有限公司 | 牧高笛/Mobi Garden | 女式套绒软猬甲冲锋衣 | 无缝试样 89 有缝试样 64.2 | 4-5 | 5.25×103 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：10 | 评分：5 |  |
| 8 | 探路者控股集团股份有限公司 | 探路者/TOREAD | 女式套羽绒冲锋衣 | 无缝试样 ＞100.0 有缝试样 ＞80.0 | 4-5 | 6.19×103 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：10 | 评分：5 |  |
| 9 | 威富服饰（中国）有限公司 | 北面/THE NORTH FACE | 夹克 | 无缝试样 ＞100.0 有缝试样 73.2 | 4-5 | 5.14×103 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：10 | 评分：5 |  |
| 10 | 上海联亚商业有限公司 | 狼爪/Jack Wolfskin | 三合一夹克 | 无缝试样 ＞100.0 有缝试样 ＞80.0 | 4-5 | 3.97×103 | 20 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：10 | 评分：0 |  |

注：评分标准为静水压[洗前](kpa)：（无缝试样≥70 有缝试样≥60）评10分，（无缝试样≥60 有缝试样≥50）评7.5分，（无缝试样≥50 有缝试样≥40）评5分，（无缝试样≤50 有缝试样≤40）评0分；表面抗湿性[洗前](级)：4-5级评10分，4级评5分，低于4级评0分；透湿率[洗前]（g/（m²×24h））：≥10000评10分，≥7500评7.5分，≥5000评5分，＜5000评0分。

（二）吸湿速干T恤。

1．服用性(满分40分)。

起毛起球：起毛起球不符合容易造成衣物在穿着过程中出现起毛球现象，影响衣物美观。

顶破强力：顶破强力是考核衣服质量的重要物理指标。衣物的肘部、膝部等部位，在使用过程中长期受到集中性负荷的顶、压作用而扩张，容易破坏。该项目不符合表明服装在穿着过程中容易出现破损，影响穿着。

检测结果：吸湿速干T恤样品的服用性（耐汗渍色牢度、耐光、汗复合色牢度、起毛起球、顶破强力、纤维成分）比试中，20款样品全部符合标准要求，其中“阿迪达斯/adidas”两款样品、“彪马/PUMA(款号：838287)”、“安德玛/ UNDER ARMOUR”、“龙狮戴尔/LONSDALE”、“耐克/NIKE”、“Discovery”7款样品评分为满分，表现优异。表现较差的是“天伦天/TELENT”，评分仅为31分（详见表三）。

表三：吸湿速干T恤服用性检测数据和评分情况

| 序号 | 标称生产厂家 | 商标 | 品名 | 耐汗渍色牢度 | 耐光、汗复合色牢度 | 起毛起球 | 顶破强力 | 纤维成分（实测） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿迪达斯体育（中国）有限公司 | 阿迪达斯/adidas | 短袖上衣 (款号：M67369) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 798 | 69.5%棉 30.5%聚酯纤维 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 2 | 彪马（上海）贸易有限公司 | 彪马/PUMA | 短袖T恤 (款号：838287) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 567 | 面料：59.3%棉 40.7%聚酯纤维 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 3 | 安德阿镆贸易（上海）有限公司 | UNDER ARMOUR | 女装针织运动服 (款号：1271519-600) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 637 | 90.6%聚酯纤维 9.4%氨纶 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | --- | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 4 | 浙江隆仕升服饰有限公司 | 龙狮戴尔/LONSDALE | 男圆领短袖T恤 (款号：134209090) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 632 | 85.9%聚酯纤维 14.1%氨纶 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | --- | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 5 | 耐克体育（中国）有限公司 | 耐克/NIKE | 女子短袖针织衫 (款号：904782) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1036 | 100%聚酯纤维（不含装饰部分） | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 6 | 阿迪达斯体育（中国）有限公司 | 阿迪达斯/adidas | 短袖上衣 (款号：BP8517) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 674 | 70%棉 30%聚酯纤维 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | --- | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 7 | 非凡探索户外用品有限公司 | Discovery | 女式功能T恤 (款号：DAJF82222-A54X) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 674 | 89.9符合%聚酯纤维 10.1%氨纶 | 40 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 8 | 骆驼（中国）户外用品有限公司 | 骆驼/CAMEL | 女款功能圆领T恤 (款号：7S2A03016) | 4-5 | 4 | 4-5 | 611 | 88.7%聚酯纤维 11.3%氨纶 | 38.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | --- | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 9 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 鸿星尔克/ERKE | 圆领短袖针织衫 (款号：11217219502-001) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 540 | 76.5%棉 23.5%聚酯纤维 | 38.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：10 |  |
| 10 | 北京锐极泷峰国际贸易有限公司 | 土拨鼠/Marmot | 男式T恤 (款号：F900442) | 4-5 | 4-5 | 4 | 649 | 51．1%棉 48.9%聚酯纤维 | 38.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 11 | 耐克体育（中国）有限公司 | 耐克/NIKE | 男子短袖针织衫 (款号：804424) | 4-5 | 4-5 | 4 | 778 | 75．2%聚酯纤维 12.2%棉 12.6%粘纤 | 38.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 12 | 新百伦贸易（中国）有限公司 | 新百伦/NEW BALANCE | 男短袖上衣 (款号：AMT61352) | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 931 | 64.6%棉 35.4%聚酯纤维 | 37 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：4.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 13 | 李宁（中国）体育用品有限公司 | 李宁/LI-NING | 男式圆领T恤 (款号：AHSL029-3) | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 799 | 64.8%棉 35.2%聚酯纤维 | 37 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：4.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 14 | 广东在云端户外用品有限公司 | JEEP | 男式圆领T恤 (款号：J671011871) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 333 | 94.9%棉 5.1%氨纶 | 35.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | --- | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：3 | 评分：10 |  |
| 15 | 彪马（上海）贸易有限公司 | 彪马/PUMA | 短袖T恤 (款号：762092-02) | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 713 | 100%棉 | 35.5 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：6 | 评分：7.5 | 评分：4.5 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 16 | 威富服装（中国）有限公司 | 北面/THE NORTH FACE | T恤 (款号：NFOA2UDQ) | 4-5 | 4-5 | 3 | 913 | 100%聚酯纤维 | 35.5 |
|  |  |  |  | 符合 | --- | --- | --- | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：3 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 17 | 三六一度（中国）限公司 | 361° | 圆领短T恤 (款号：551721103) | 4-5 | 3 | 4-5 | 527 | 78.5%棉 21.5%聚酯纤维 | 34 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：3 | 评分：7.5 | 评分：6 | 评分：10 |  |
| 18 | 哥伦比亚运动服装商贸（上海）有限公司 | 哥伦比亚/Columbia | 男式针织短袖T恤 (款号：PM3699) | 4 | 3-4 | 4 | 678 | 58.5%棉 41.5%聚酯纤维 | 34 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：6 | 评分：4.5 | 评分：6 | 评分：7.5 | 评分：10 |  |
| 19 | 茵宝（北京）体育用品有限公司 | 茵宝/UMBRO | 短袖T恤 (款号：UCC63094) | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 403 | 94.2%棉 5.8%氨纶 | 34 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | --- | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：7.5 | 评分：4.5 | 评分：4.5 | 评分：10 |  |
| 20 | 富信天伦天（福建）户外体育用品有限公司 | 天伦天/TELENT | 男圆领短T恤 (款号：562308) | 4-5 | 3 | 4-5 | 292 | 92.8%棉 7.2%氨纶 | 31 |
|  |  |  |  | 符合 | 符合 | 符合 | --- | 符合 |  |
|  |  |  |  | 评分：7.5 | 评分：3 | 评分：7.5 | 评分：3 | 评分：10 |  |

注：评分标准（耐汗渍色牢度、耐光、汗复合色牢度、起毛起球）等级4-5级评7.5分，4级评6分，3-4级评4.5分，3级评3分，不符合0分；顶破强力： ≥550N评7.5分，450N-549N评6分,350N-449N评4.5分，250N-349N评3分，250N以下0分。纤维成分符合的10分，不符合0分。

2．环保性（满分30分）。

检测结果：20款吸湿速干T恤的环保性检验项目（甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺）均符合国家标准要求，评分均为满分，表现优异。

3．功能性（满分30分）。

吸湿（滴水扩散时间）：吸湿性是指湿气透过织物的性能，又称透水汽性，是对人体散热发汗时维持人体产热和散热的热平衡能力。人体在不停地向外排出水气和分泌物, 因此服装面料的吸湿性便成为影响服装穿着舒适性的主要因素。

速干（蒸发速率）：在相同的环境下，具有速干功能的运动服更容易将水分挥发出去，它并不是把汗水吸收，而是将汗水迅速地转移到衣服的表面，通过空气流通将汗水蒸发，从而达到速干的目的。运动服对速干性的考核尤为重要。

检测结果：“骆驼/CAMEL”、“耐克/NIKE”两款样品在滴水扩散时间以及蒸发速率方面得满分，吸湿速干性能表现优异。“李宁/LI-NING”、“北面/THE NORTH FACE”、“天伦天/TELENT”、“彪马/PUMA”两款样品、“JEEP”、“茵宝/UMBRO”、“土拨鼠/Marmot”等8款T恤滴水扩散时间项目得分为0分，表明这8款并不存在吸湿功能；另“彪马/PUMA”、“土拨鼠/Marmot”2款蒸发速率项目得分0分，表明这2款不存在速干功能（详见表四）。

表四：吸湿速干T恤功能性检测数据和评分情况

| 序号 | 标称生产厂家 | 商标 | 品名 | 滴水扩散时间[洗前] (s) | 蒸发速率[洗前] (g/h) | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骆驼（中国）户外用品有限公司 | 骆驼/CAMEL | 女款功能圆领T恤 (款号：7S2A03016) | 0.7 | 0.37 | 30 |
|  |  |  |  | 评分：15 | 评分：15 |  |
| 2 | 耐克体育（中国）有限公司 | 耐克/NIKE | 女子短袖针织衫 (款号：904782) | 0.7 | 0.39 | 30 |
|  |  |  |  | 评分：15 | 评分：15 |  |
| 3 | 安德阿镆贸易（上海）有限公司 | UNDER ARMOUR | 女装针织运动服 (款号：1271519-600) | 2.9 | 0.36 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：15 |  |
| 4 | 新百伦贸易（中国）有限公司 | 新百伦/NEW BALANCE | 男短袖上衣 (款号：AMT61352) | 0.6 | 0.30 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：15 | 评分：10 |  |
| 5 | 哥伦比亚运动服装商贸（上海）有限公司 | 哥伦比亚/Columbia | 男式针织短袖T恤 (款号：PM3699) | 0.5 | 0.28 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：15 | 评分：10 |  |
| 6 | 阿迪达斯体育（中国）有限公司 | 阿迪达斯/adidas | 短袖上衣 (款号：M67369) | 1.5 | 0.33 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：15 |  |
| 7 | 浙江隆仕升服饰有限公司 | 龙狮戴尔/LONSDALE | 男圆领短袖T恤 (款号：134209090) | 2．0 | 0.33 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：15 |  |
| 8 | 耐克体育（中国）有限公司 | 耐克/NIKE | 男子短袖针织衫 (款号：804424) | 3.1 | 0.36 | 25 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：15 |  |
| 9 | 非凡探索户外用品有限公司 | Discovery | 女式功能T恤 (款号：DAJF82222-A54X) | 2.7 | 0.25 | 20 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：10 |  |
| 10 | 阿迪达斯体育（中国）有限公司 | 阿迪达斯/adidas | 短袖上衣 (款号：BP8517) | 11.7 | 0.31 | 15 |
|  |  |  |  | 评分：5 | 评分：10 |  |
| 11 | 三六一度（中国）限公司 | 361° | 圆领短T恤 (款号：551721103) | 7.9 | 0.23 | 15 |
|  |  |  |  | 评分：10 | 评分：5 |  |
| 12 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 鸿星尔克/ERKE | 圆领短袖针织衫 (款号：11217219502-001) | 6.4 | 0.30 | 15 |
|  |  |  |  | 评分：5 | 评分：10 |  |
| 13 | 李宁（中国）体育用品有限公司 | 李宁/LI-NING | 男式圆领T恤 (款号：AHSL029-3) | 21.8 | 0.28 | 10 |
|  |  |  |  | 评分：0 | 评分：10 |  |
| 14 | 威富服装（中国）有限公司 | 北面/THE NORTH FACE | T恤 (款号：NFOA2UDQ) | 44.3 | 0.22 | 5 |
|  |  |  |  | 评分：0 | 评分：5 |  |
| 15 | 富信天伦天（福建）户外体育用品有限公司 | 天伦天/TELENT | 男圆领短T恤 (款号：562308) | ＞300 | 0.21 | 5 |
|  |  |  |  | 评分：0 | 评分：5 |  |
| 16 | 彪马（上海）贸易有限公司 | 彪马/PUMA | 短袖T恤 (款号：838287) | 90.9 | 0.24 | 5 |
|  |  |  |  | 评分：0 | 评分：5 |  |
| 17 | 广东在云端户外用品有限公司 | JEEP | 男式圆领T恤 (款号：J671011871) | ＞300 | 0.20 | 5 |
|  |  |  |  | 评分：0 | 评分：5 |  |
| 18 | 茵宝（北京）体育用品有限公司 | 茵宝/UMBRO | 短袖T恤 (款号：UCC63094) | ＞300 | 0.21 | 5 |
|  |  |  |  | 评分：0 | 评分：5 |  |
| 19 | 彪马（上海）贸易有限公司 | 彪马/PUMA | 短袖T恤 (款号：762092-02) | 47.3 | 0.17 | 0 |
|  |  |  |  | 评分：0 | 评分：0 |  |
| 20 | 北京锐极泷峰国际贸易有限公司 | 土拨鼠/Marmot | 男式T恤 (款号：F900442) | ＞300 | 0.17 | 0 |
|  |  |  |  | 评分：0 | 评分：0 |  |

注：评分标准为滴水扩散时间[洗前] (s)：≤1评15分，≤5评10分，≤20评5分，＞20评0分；蒸发速率[洗前] (g/h)：≥0.32评15分，≥0.25评10分，≥0.18评5分，＜0.18评0分。

四、综合评分(满分100分)

比较试验针对冲锋衣、吸湿速干T恤的环保性、服用性、功能性三大项综合评分90-100为优秀，80-89为良好，70-79为中等，60-69为一般，60以下则为差。

综合评分表明，10款冲锋衣样品中，有6款样品综合评分优秀，4款（其中包括3款纤维成分不符合的样品）综合评分良好。功能性方面10款冲锋衣样品均达到企业所宣传的“防水”性能。

20款吸湿速干T恤样品中，8款评分优秀，3款评分良好，4款评分中等，5款评分一般。8款未达到吸湿功能，2款未达到速干功能。

30款服装的环保性都符合国家标准。

综合以上检测和评分结果，结合购买价格，可以看出，功能性服装并不是价格越高质量就越好。实体店购买的服装和网络商店购买的服装没有发现明显的质量差异，消费者可根据个人需求、消费习惯和购买能力选择（见表五和表六）。

五、消费提示

1．查看信息。消费者选购户外运动服装时，要注意标签标注的信息是否正确完整。是否标有“制造者/代理商名称、地址”、“纤维成分及含量”、“商品标准编号”、“商品安全类别”、“商品名称”、“商品号型(规格)”、“维护/洗涤方法”、“商品使用期限(可在需要时应用)”、“商品质量等级说明”、“商品质量检验合格证明”等信息。

2．选择功能。消费者在选购功能性服装时，要注意服装吊牌上的功能性标志，按需要的功能选购。

3．检查异味。消费者在选购功能性服装时，要检查是否有刺激性气味或者异味，如有刺激性气味或异味建议不要购买。

4．保留凭据。消费者购买前应充分了解商品的详细情况，购买后应索要发票、留存购物凭证，以便出现质量问题时可退换货，有效维护自身合法权益。

5．先洗后穿。任何衣物都有可能存在化学物质或染料残留，建议消费者在购买贴身衣物后先洗涤一次。需要提醒的是，部分具备防水功能的户外服装其功能性依赖其面料涂层，非中性洗涤剂会破坏防水涂层，消费者购买时应查看或询问清楚。

注：比较试验结果仅对样品负责，不代表同品牌不同型号、不同批次产品的质量状况；测试结果仅供消费者选购产品作参考，为企业改进生产提高产品质量服务，不构成对任何相关产品的推荐与宣传；任何企业、机构不得利用本次测试结果刊登广告或从事其它促销、宣传、推广活动，违反者佛山市消费者委员会将依法追究其法律责任。

广东省消费者委员会

佛山市消费者委员会

2017年11月17日

表五：冲锋衣比较试验项目和评分情况汇总表

| 序号 | 标称生产厂家 | 商标 | 品名 | 耐干摩擦色牢度 | 耐湿摩擦色牢度 | 耐光色牢度 | 耐水色牢度 | 纤维成分 | 甲醛 | pH | 可分解芳香胺染料 | 静水压[洗前](kpa) | 表面抗湿性[洗前](级) | 透湿率[洗前]（g/（m²×24h）） | 总分 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江市玛雅旅游用品有限公司 | 凯乐石/KAILAS | 男款远征三合一冲锋衣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 97.5 | 749.5 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 |  |  |
| 2 | 哥伦比亚运动服装商贸（上海）有限公司 | 哥伦比亚/Columbia | 女式三合一休闲服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 97.5 | 1295 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 |  |  |
| 3 | 南京边城体育用品有限公司 | 诺诗兰/NORTHLAND | 格桑女式三穿冲锋衣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 97 | 564 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分4.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 |  |  |
| 4 | 北京奥索克体育用品有限公司 | 奥索卡/OZARK | 梭织外套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 96 | 799 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分6 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 |  |  |
| 5 | 威富服饰（中国）有限公司 | 北面/THE NORTH FACE | 夹克 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 95 | 1349 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分5 |  |  |
| 6 | 杭州犸凯奴户外用品有限公司 | 犸凯奴 | 冲锋衣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 93.5 | 399 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分6 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分10 | 评分7.5 |  |  |
| 7 | 上海联亚商业有限公司 | 狼爪/jack Wolfskin | 三合一夹克 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | 87 | 1060 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分4.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分10 | 评分0 |  |  |
| 8 | 探路者控股集团股份有限公司 | 探路者/TOREAD | 女式套羽绒冲锋衣 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 85 | 900 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分0 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分10 | 评分5 |  |  |
| 9 | 广州市登极旅行用品有限公司 | 极地/Onepolar | 男装双层冲锋衣 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 83.5 | 869 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分6 | 评分7.5 | 评分0 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分5 | 评分10 | 评分10 |  |  |
| 10 | 浙江牧高笛户外用品有限公司 | 牧高笛/Mobi Garden | 女式套绒软猬甲冲锋衣 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 83.5 | 549 |
|  |  |  |  | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分6 | 评分7.5 | 评分0 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分5 |  |  |

表六：吸湿速干T恤比较试验项目和评分情况汇总表

| 序号 | 标称生产厂家 | 商标 | 品名 | 纤维成分 | 甲醛 | pH | 可分解芳香胺染料 | 耐汗渍色牢度 | 耐光、汗复合色牢度 | 起毛起球 | 顶破强力 | 滴水扩散时间[洗前] (s) | 蒸发速率[洗前] (g/h) | 总分 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐克体育（中国）有限公司 | 耐克/NIKE | 女子短袖针织衫(款号：904782) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 159 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分15 | 评分15 |  |  |
| 2 | 骆驼（中国）户外用品有限公司 | 骆驼/CAMEL | 女款功能圆领T恤(款号：7S2A03016) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 98.5 | 129 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分6 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分15 | 评分15 |  |  |
| 3 | 安德阿镆贸易（上海）有限公司 | UNDER ARMOUR | 女装针织运动服(款号：1271519-600) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 95 | 219 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分15 |  |  |
| 4 | 阿迪达斯体育（中国）有限公司 | 阿迪达斯/adidas | 短袖上衣(款号：M67369) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 95 | 154 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分15 |  |  |
| 5 | 浙江隆仕升服饰有限公司 | 龙狮戴尔/LONSDALE | 男圆领短袖T恤(款号：134209090) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 95 | 99.5 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分15 |  |  |
| 6 | 耐克体育（中国）有限公司 | 耐克/NIKE | 男子短袖针织衫(款号：804424) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 93.5 | 159 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分6 | 评分7.5 | 评分10 | 评分15 |  |  |
| 7 | 新百伦贸易（中国）有限公司 | 新百伦/NEW BALANCE | 男短袖上衣(款号：AMT61352) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 92 | 232.5 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分4.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分15 | 评分10 |  |  |
| 8 | 非凡探索户外用品有限公司 | Discovery | 女式功能T恤(款号：DAJF82222-A54X) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 90 | 150 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分10 | 评分10 |  |  |
| 9 | 哥伦比亚运动服装商贸（上海）有限公司 | 哥伦比亚/Columbia | 男式针织短袖T恤(款号：PM3699) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 89 | 188 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分6 | 评分4.5 | 评分6 | 评分7.5 | 评分15 | 评分10 |  |  |
| 10 | 阿迪达斯体育（中国）有限公司 | 阿迪达斯/adidas | 短袖上衣(款号：BP8517) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 85 | 154 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分5 | 评分10 |  |  |
| 11 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 鸿星尔克/ERKE | 圆领短袖针织衫(款号：11217219502-001) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 83.5 | 85.5 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分6 | 评分5 | 评分10 |  |  |
| 12 | 三六一度（中国）限公司 | 361° | 圆领短T恤(款号：551721103) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 79 | 90 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分3 | 评分7.5 | 评分6 | 评分10 | 评分5 |  |  |
| 13 | 李宁（中国）体育用品有限公司 | 李宁/LI-NING | 男式圆领T恤(款号：AHSL029-3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | 77 | 87.5 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分4.5 | 评分7.5 | 评分0 | 评分10 |  |  |
| 14 | 彪马（上海）贸易有限公司 | 彪马/PUMA | 短袖T恤(款号：838287) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | 75 | 139 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分0 | 评分5 |  |  |
| 16 | 威富服装（中国）有限公司 | 北面/THE NORTH FACE | T恤(款号：NFOA2UDQ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | 70.5 | 249 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分3 | 评分7.5 | 评分0 | 评分5 |  |  |
| 15 | 广东在云端户外用品有限公司 | JEEP | 男式圆领T恤(款号：J671011871) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | 70.5 | 159 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分3 | 评分0 | 评分5 |  |  |
| 17 | 茵宝（北京）体育用品有限公司 | 茵宝/UMBRO | 短袖T恤(款号：UCC63094) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | 69 | 89.7 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分4.5 | 评分4.5 | 评分0 | 评分5 |  |  |
| 18 | 北京锐极泷峰国际贸易有限公司 | 土拨鼠/Marmot | 男式T恤(款号：F900442) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | --- | 68.5 | 165.3 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分7.5 | 评分6 | 评分7.5 | 评分0 | 评分0 |  |  |
| 19 | 富信天伦天（福建）户外体育用品有限公司 | 天伦天/TELENT | 男圆领短T恤(款号：562308) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | 66 | 99 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分7.5 | 评分3 | 评分7.5 | 评分3 | 评分0 | 评分5 |  |  |
| 20 | 彪马（上海）贸易有限公司 | 彪马/PUMA | 短袖T恤(款号：762092-02) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | --- | 65.5 | 185 |
|  |  |  |  | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分10 | 评分6 | 评分7.5 | 评分4.5 | 评分7.5 | 评分0 | 评分0 |  |  |

注：表六、表七中的“×”代表该项目不符合。“√”代表该项目符合。“---”表示无此功能。评分标准（耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度）等级4-5级评7.5分，4级评6分，3-4级评4.5分，3级评3分，不符合0分；纤维成分：符合的满分10分，不符合0分。静水压[洗前](kpa)：（无缝试样≥70 有缝试样≥60）评10分，（无缝试样≥60 有缝试样≥50）评7.5分，（无缝试样≥50 有缝试样≥40）评5分，（无缝试样≤50 有缝试样≤40）评0分；表面抗湿性[洗前](级)：4-5级评10分，4级评5分，低于4级评0分；透湿率[洗前]（g/（m²×24h））：≥10000评10分，≥7500评7.5分，≥5000评5分，＜5000评0分。